INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE

DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

PROFI RS

SZYBKI WOSK

OPIS PRODUKTU

PROFI RS SZYBKI WOSK to produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów farb, lakierów samochodowych (w tym HS, 2K,  nitro, syntetycznych oraz tworzywa sztucznego, kauczuku, deski rozdzielczej, powłok żelkotowych, szkła, lusterek itp.). Polerowanie zapewnia doskonały wygląd oraz powłokę ochronną również w przypadku różnych trudnych powłok. Doskonale usuwa wszelkie ślady środków ściernych, mgiełkę itp. a jednocześnie działa antystatycznie tworząc przy tym dodatkową ochronę. Środek można nakładać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu miękkiej gąbki. Nie zawiera silikonu i krzemionki.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

- Skład:			Emulsja opracowana z zastosowaniem nanotechnologii, PTFE i

dodatki

- Wygląd:		ciecz

- Pojemność:		500 ml.

- Lepkość:		9 s. (kubek Forda Ø4 mm)

- Gęstość:		1 kg/l

- Kolor:			biały

- pH:			neutralne

- Rozpuszczalność:	średnia w wodzie

STOSOWANIE

- Nadaje się do każdego rodzaju powierzchni wysokopołyskowych.

- Można nakładać na plastik (zewnętrzny i wewnątrz auta), szkło, uszczelki bez pozostawiania śladów.

- Rozpylić na powierzchni, po czym wytrzeć przy użyciu ściereczki z mikrofibry.

PRZECHOWYWANIE

Produkt najlepiej pracuje mając 15 – 250C.

Magazynowanie w zamkniętym pojemniku w temperaturze  0 – 450C.

OKRES GWARANCJI

18 miesięcy od daty produkcji.